附件2

安阳市电解铝、水泥、钢铁、焦化4个行业企业能耗核查结果（共32家）

序号	企业名称	工序	能耗
.1	安阳钢铁集团有限责任公司	烧结	43.44kgce/t
高炉	351.70kgce/t
转炉	-30.76kgce/t
焦化	101.76kgce/t
2	沙钢集团安阳永兴特钢有限公司	烧结	52.62kgce/t
炼铁	416.94kgce/t
转炉	-16.23kgce/t
3	安阳市新普钢铁有限公司	烧结	54.82kgce/t
球团	20.86kgce/t
炼铁	409.30kgce/t
转炉	-15.21kgce/t
4	安阳汇鑫特钢有限公司	高炉	429.46kgce/t
转炉	-11.12kgce/t
烧结	49.72 kgce/t
5	安阳华诚博盛钢铁有限公司	烧结	53.84kgce/t
炼铁	431.98kgce/t
6	安阳豫河永通球团有限责任公司	球团	26.34kgce/t
7	安阳鑫源铸业有限公司	烧结	53.90kgce/t
炼铁	433.45kgce/t
8	安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	烧结	45.54kgce/t
炼铁	434.82kgce/t
9	林州市合鑫铸业有限公司	烧结	53.16kgce/t
球团	33.83kgce/t
高炉	432.46kgce/t
10	河南凤宝特钢有限公司	烧结	48.61kgce/t
高炉	412.00kgce/t
转炉	-25.33kgce/t
11	河南亚新钢铁集团有限公司	烧结	54.82kgce/t
炼铁	386.01kgce/t
转炉	-13.54kgce/t
球团	26.74kgce/t
12	安阳中联水泥有限公司旋窑分公司	水泥生产线	64.16kW﹒h/t
熟料生产线	53.65kW﹒h/t
13	安阳市新天河水泥有限责任公司	水泥生产线	78.66kW﹒h/t
熟料生产线	61.94kW﹒h/t
14	安阳金旺临化水泥有限公司	水泥粉磨站	37.26kW﹒h/t
15	安阳市彰德水泥有限责任公司	水泥粉磨站	37.50kW﹒h/t
16	安阳市鹏迪水泥有限责任公司	水泥粉磨站	36.68kW﹒h/t
17	安阳金湖波水泥有限责任公司	水泥粉磨站	36.88kW﹒h/t
18	安阳县矿西水泥有限责任公司	水泥粉磨站	34.20kW﹒h/t
19	安阳县金帝水泥有限责任公司	水泥粉磨站	37.36kW﹒h/t
20	河南省安阳县益民水泥厂	水泥粉磨站	36.75kW﹒h/t
21	安阳县科耐水泥有限公司	水泥粉磨站	31.60kW﹒h/t
22	林州市豫鑫水泥厂	水泥粉磨站	33.84kW﹒h/t
23	林州市绿坤水泥有限公司	水泥粉磨站	38.87kW﹒h/t
24	安阳县九龙水泥厂	水泥粉磨站	34.99kW﹒h/t
25	安阳市龙山水泥有限责任公司	水泥粉磨站	38.31kW﹒h/t
26	安阳市湖波熟料有限公司	水泥生产线	72.84kW﹒h/t
27	汤阴县汤河水泥有限公司	水泥粉磨站	33.80kW﹒h/t
28	汤阴县银河水泥有限责任公司	水泥粉磨站	37.78kW﹒h/t
29	安阳中联水泥有限公司	水泥生产线	63.09kW﹒h/t
熟料生产线	50.83kW﹒h/t
30	河南省顺成集团能源科技有限公司	炼焦	135.33kgce/t
31	河南利源燃气有限公司	炼焦	124.67kgce/t
32	河南鑫泰能源有限公司	炼焦	111.63kgce/t